Приложение № 7

к ТТ «Ремонт кровли производственных зданий СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: 81. ЗТП, Инв.№ AS0005923

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4

Комиссия провела обследование здания ЗТП 81, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытие кровли из рулонных материалов протекает, отсутствуют фрагменты, трещины. Примыкания и мелкие покрытия из листовой стали имеют сквозную коррозию |  |  | Кровля |
| 1 |  | м | 30,2 | Демонтаж примыканий и мелких покрытий |
| 2 |  | м3 | 1,19 | Разборка кладки парапетов |
| 3 |  | м2 | 53,5 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 4 |  | м3 | 1,05 | Устройство стропильной системы из досок обрезных толщиной 44 мм |
| 5 |  | м2 | 53,5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок толщина 25-32 мм под кровлю: из листовой стали |
| 6 |  | м2 | 56,26 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа НС35-1000-0,7 мм. |
| 7 |  | м2 | 9,7 | Устройство фронтонов из брусков 50*50 мм, из доски обрезной толщиной 25 мм шириной 150 мм, с обшивкой профилированным листом С8-1150-0,5мм |
| 8 |  | м2 | 2 | Устройство карнизов с обшивкой профилированным листом С8-1150-0,5мм |
|  |  |  |  | Отмостка |
| 9 | Отмостка частично просела, потрескалась, разрушилась | м2 | 2 | Ремонт бетонной отмостки толщина 0,15 м шириной по верху до 700 мм с армированием сеткой кладочной с ячейкой 100х100х4 мм=0,004 т, смеси бетонные класс В15 (М200), подстилающий слой щебень гравийный фракция 5-20 (0,2 м3-под отмостку) |
| 10 |  | м2 | 5 | Ручная планировка площадки группа грунтов 2 |
| 11 |  | м3 | 0,2 | Уплотнение грунта трамбовками, группа грунтов: 1-2 |
| 12 |  | м3 | 0,8 | Устройство подстилающих слоев: гравийных толщина 10 см |
| 13 |  | м2 | 2 | Железнение цементных покрытий |
|  | Лакокрасочный слой выцвел, частично вспучился, отшелушился, видны следы коррозии |  |  | Двери, решетки |
| 14 |  | м2 | 31,9 | Масляная окраска металлических поверхностей: дверей |
| 15 |  | м2 | 12,9 | Масляная окраска металлических поверхностей: жалюзийных решеток |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1 | - | - | - | Материалы, необходимые для выполнения работ указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск- г. Шимановск | км | 250 | Доставка материалов осуществляется подрядчиком |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |